| Максимальное нагружающее усилие, Pmax, кН | 160 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Наружный диаметр, a, мм 17

- Внутренний диаметр резьбы, b, мм 15

- Шаг резьбы, c, мм 10

- Ширина стержня (по боковым лыскам), мм 14,7

- Вес погонного метра,  кг 1,39

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Стяжной винт работает в паре с барашковыми гайками и непосредственно воспринимает давление бетонной смеси. Стяжной винт для опалубки изготавливается длинной до 6 метров. Стяжка имеет диаметр 15/17 мм и шаг резьбы 10мм. Стяжной стержень полностью совместим с барашковыми, шарнирными и шестигранными гайками. Предлагаемый стяжной винт изготавливается из низколегированной стали 76. Указанный ниже профиль проката аналогичен профилю UNI 15 BETOMAX.